Załącznik nr 2 do ogłoszenia

Podstawowe wymagania Zamawiającego odnośnie wykładziny.

- wykładzina podłogowa z naturalnego linoleum z przeznaczeniem na sale sportowe

- grubość całkowita nie mniej niż 4 mm

- klasa palności minimum Cfl-s1

- waga całkowita nie mniejsza niż 4,5 kg/m2

- odporność na zabrudzenia

- odporność na uginanie (krzesłami, fotelami na rolkach)

- odporność na poślizg – DS.: ≥0,30

- izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych – minimum 5 db

- emisja formaldehydu- E1